ГЛАВА 21

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ДРЕВЕСНОЙ, МИНЕРАЛЬНОЙ И ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВАХ

1. Настоящая глава устанавливает допустимые максимальные, минимальные количественные и (или) качественные значения  показателей, характеризующих  материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах, используемых для финишной отделки и создания интерьера помещений, не подлежащие отделке другими материалами и имеющие непосредственный контакт с воздушной средой помещений жилых, общественных и административных зданий (далее, если иное не установлено настоящим Гигиеническим нормативом, – отделочно-интерьерные материалы).

2. Запах отделочно-интерьерного материала, оцениваемый по результатам одориметрического исследования по пятибалльной шкале Р.Х. Райта, не должен превышать 2 балла.

3. Отделочно-интерьерные материалы не должны выделять в воздушную среду химические вещества, относящиеся к 1 классу опасности.

4. Миграция в воздушную среду химических веществ, определяемая в моделированных условиях из отделочно-интерьерного материала в зависимости от вида его основы, не должна превышать значений, указанных в приложении 21.1.

5. Миграция иных химических веществ в воздушную среду, не указанных в приложении 21.1, определяемая в моделированных условиях из отделочно-интерьерного материала, не должна превышать предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения.

6. При миграции в воздушную среду из отделочно-интерьерного материала нескольких химических веществ 2-4 классов опасности, обладающих эффектом суммации, сумма отношений концентраций каждого из них к их предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасным уровням воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, не должна превышать единицу.

7. Отделочно-интерьерные материалы по токсиколого-гигиеническим показателям должны соответствовать требованиям, указанных в приложении 21.1.

8. Напряженность электростатического поля на поверхности отделочно-интерьерного материала, создающего в условиях эксплуатации электростатическое поле в диапазоне измеряемых величин 0,3-300 кВ/м, не должна превышать 15 кВ/м.

9. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в отделочно-интерьерном материале на минеральной основе не должна превышать 370,0 Бк/кг.

10. Удельная активность цезия-137 в отделочно-интерьерном материале из древесины, продуктов ее переработки и прочего растительного сырья не должна превышать 300 Бк/кг.

11. Отделочно-интерьерный материал не должен стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для создания интерьера помещений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Приложение 21.1

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

от … № …

Таблица 21.1

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ДРЕВЕСНОЙ, МИНЕРАЛЬНОЙ И ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВАХ

| Показатель | Норматив, не более |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Санитарно-химические показатели, мг/м3 |  |
| акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) | 0,03 |
| аммиак | 0,04 |
| ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 0,01 |
| бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,10 |
| винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) | 0,15 |
| дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 0,10 |
| диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир) | 0,020 |
| метанол (метиловый спирт) | 0,50 |
| метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) | 0,010 |
| стирол (винилбензол) | 0,002 |
| толуол (метилбензол) | 0,30 |
| фенол (гидроксибензол) | 0,003 |
| формальдегид (метаналь) | 0,010 |
| хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид, соляная кислота) | 0,10 |
| циановодород (муравьиной кислоты нитрил, гидроцианид, синильная кислота) | 0,010 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| эпихлоргидрин ([хлорметил] оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 0,040 |
| Токсиколого-гигиенические показатели |  |
| ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки | 4 класс опасности, отсутствие клинических признаков интоксикации и гибели животных |
| кожно-раздражающее действие (вытяжка) | отсутствие |