Глава 31

Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения

1.  Настоящая глава устанавливает допустимые максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения, включая:

реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы);

вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы; соединительная арматура; краны; полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды; водонагреватели, изоляционные материалы; прокладки и т.д.);

материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы и т.д.);

фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны);

устройства водоочистки и водоподготовки.

2. Организации или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, в том числе маркировку, упаковку, транспортировку и хранение, ввоз и реализацию материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения, должны подтверждать их качество и безопасность документами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь, если иное не определено международными договорами Республики Беларусь.

3. Материалы, реагенты и оборудование, применяемые в системах питьевого водоснабжения должны соответствовать требованиям настоящей главы, в том числе, следующим критериям безопасности и безвредности:

не должны оказывать вредного действия на здоровье человека и объекты окружающей среды (водные объекты, почву, воздух, пищевые продукты, жилище) как среду обитания человека;

не должны ухудшать органолептические свойства контактирующей с ними воды;

не должны приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих предельно-допустимые концентрации (далее – ПДК) в питьевой воде;

не должны приводить к образованию соединений и / или продуктов трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

не должны способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;

не должны оказывать вредное влияние на здоровье рабочих в процессе применения.

3. Безопасность для человека материалов и реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, обеспечивается посредством контроля содержания:

основных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации в воде;

исходных и побочных химических веществ, примесей в продукте.

4.  Для новых химических реагентов, материалов, продуктов трансформации и примесей необходима разработка гигиенических нормативов их допустимого содержания в воде.

5. Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения, установлены согласно таблицам 31.1 и 31.6 приложения 31.1:

показатели химической безопасности и безвредности, контролируемые  в водных вытяжках из материалов, используемых в системах питьевого водоснабжения, согласно таблице 31.1 приложения 31.1;

перечень показателей безопасности и безвредности в реагентах, контролируемых в реагентах, используемых для водоочистки и водоподготовки, согласно таблице 31.2 приложения 31.1;

перечень показателей безопасности и безвредности, контролируемых  в реагентах, используемых в открытых системах горячего водоснабжения, 
согласно таблице 31.3 приложения 31.1;

показатели безопасности и безвредности, контролируемые в синтетических полиэлектролитах (флокулянты, альгициды), используемых для водоочистки и водоподготовки, согласно таблице 31.4 приложения 31.1;

предельно-допустимые значения органолептических и физико-химических показателей безопасности и безвредности в водных вытяжках, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения, согласно таблице 31.5 приложения 31.1;

ПДК химических веществ в питьевой воде для контроля миграции химических веществ в водные вытяжки, полученные из исследуемых материалов и реагентов, применяемых в практике питьевого водоснабжения, согласно таблице 31.6 приложения 31.1.

6. Конструкционные материалы и внутренние покрытия, используемые в системах питьевого водоснабжения, должны 
удовлетворять  следующим критериям гигиенической безопасности:

органолептические (запах и привкус водной вытяжки при 20 и 60 °С, цветность, мутность, пенообразование водной вытяжки);

физико-химические (рН, перманганатная окисляемость);

концентрация веществ 1-го и 2-го классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 0,5 ПДК в воде;

концентрация веществ 3-го и 4-го классов опасности в водной вытяжке не должна превышать ПДК в воде.

В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1-го и 2-го класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующим ПДК не должна превышать единицу.

7. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся отсутствие:

общетоксического действия водных вытяжек;

кожно-раздражающего действия водных вытяжек;

аллергенного действия водных вытяжек;

мутагенного эффекта водных вытяжек.

8. В качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять только соединения 3 – 4-го классов опасности, за исключением средств дезинфекции воды.

Реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, а также оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях с соблюдением ПДК реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты.

В расчете на 3-кратную рабочую дозу реагента содержание в воде веществ 1-го и 2-го классов опасности не должно превышать 0,5 ПДК, веществ 3-го и 4-го классов опасности – ПДК.

9. Оборудование, применяемое в системах питьевого водоснабжения, являющееся источником физических факторов, дополнительно должно оцениваться по показателям безопасности и безвредности физических факторов, утвержденным в установленном порядке.

10. Оборудование (устройства и системы) водоочистки и водоподготовки (далее – оборудование для водоочистки) должно обеспечивать:

соответствие воды после оборудования для водоочистки показателям безопасности питьевой воды, утвержденным в установленном порядке, в течение всего срока эксплуатации;

эффективную очистку исходной воды по заявленным показателям 
на протяжении расчетного ресурса испытываемого оборудования для водоочистки (по расчетному времени эксплуатации или расчетному объему обработанной воды).

11. Новое оборудование для водоочистки при постановке на производство должно проходить ресурсные испытания с целью подтверждения соответствия продукции показателям безопасности и безвредности, а также заявляемым барьерным свойствам в течение заявляемого ресурса.

Ресурсные испытания оборудования для водоочистки должны проводиться на основании программы, разработанной заявителем согласно таблице 31.7 приложения 31.2, на водопроводной воде и модельных растворах с использованием специального стендового оборудования, обеспечивающего выполнение всех эксплуатационных характеристик испытываемого оборудования, гигиенических требований и настоящих положений.

12. Ресурсные испытания должны включать:

гигиеническую оценку безопасности эксплуатации бытового оборудования для водоочистки, доочистки и кондиционирования воды 
с учетом комплексного воздействия различных реагентов и 
материалов, входящих в их состав, включая интегральную оценку безопасности воды по данным биотестирования на гидробионтах и микроорганизмах;

изучение барьерной функции бытовых систем и устройств очистки, доочистки и кондиционирования воды в отношении биологических (микробиологических) и химических загрязнителей;

изучение  кинетики выделения  биогенных элементов  из материалов (для водоочистителей-кондиционеров);

изучение  влияния оборудования для водоочистки на показатели физиологической полноценности питьевой воды.

13. Барьерная роль испытываемого оборудования для водоочистки 
в отношении химических загрязнителей должна подтверждаться в ресурсных испытаниях с учетом соблюдения его технологических и эксплуатационных характеристик на модельных растворах с различными видами химических загрязнителей в концентрациях не менее:

2 ПДК (при доочистке водопроводной воды),

10 ПДК (при очистке воды поверхностных водоисточников).

14. Подтверждение барьерной роли бытовых систем или устройств 
для водоочистки в отношении биологических загрязнителей 
должно проводиться в испытаниях на модельных растворах, соответствующих заявленным микробиологическим показателям.

Исходные уровни биологического (бактериального, вирусного и паразитарного)  загрязнения модельных сред и целевые показатели эффективности очистки должны удовлетворять требованиям таблицы 31.8 приложения 31.2.

В перечень обязательных исследуемых показателей помимо микробиологических показателей включаются показатели, определяющие содержание  в обработанной воде применяемых дезинфектантов.

Микробиологические показатели обязательны для включения в программу ресурсных испытаний также в случае потенциальной возможности накопления и развития бактериальной флоры внутри систем и устройств очистки и доочистки воды с последующим вероятным их сбросом в очищенную воду.

15. Бытовое оборудование для водоочистки в рабочей комплектации должно обеспечивать остаточный уровень естественной минерализации воды после водоподготовки не ниже 50 мг/дм3 и общей жесткости не ниже 1,5 ммоль/дм3.

16. Для целей настоящей главы применяются  термины и их определения в следующих значениях:

типовой образец реагентов, добавляемых в воду, – образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и различающейся процентным содержанием действующего вещества (веществ), агрегатным состоянием (твердая или жидкая формы) или объемом упаковки;

типовой образец вспомогательного оборудования (водонагреватели, бытовые устройства для очистки и доочистки питьевой воды, электролизерные установки, озонаторы и т.д.) – образец, выбранный 
из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковую конструкцию, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации, различающейся производительностью, размерами и конфигурацией;

типовой образец конструкционных материалов (трубы, соединительная арматура, краны; полимерные, металлические емкости 
для хранения и транспортировки воды, прокладки, изоляционные материалы и т.п.) – образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации 
и различающейся размером, диаметром, формой, объемом;

типовой образец материалов, используемых для обработки поверхностей, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные, полимерные покрытия и т.п.), – образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем 
по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой 
и компонентный состав, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации и различающейся концентрацией основных веществ, агрегатным состоянием (твердая или жидкая формы) или объемом упаковки;

типовой образец фильтрующих зернистых материалов, сорбентов и мембран природного и искусственного происхождения – образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации, а для материалов природного происхождения – также и одинаковое месторождение, конфигурацию поверхности гранул, но различающейся гранулометрическим составом, размером пор, сорбционной (обменной) емкостью или объемом упаковки.

|  | Приложение 31.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № |
| --- | --- |

Таблица 31.1

Показатели химической безопасности и безвредности, контролируемые в водных вытяжках из материалов, используемых в системах питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование материала | Наименование показателя | Норматив, не более (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полимерные материалы |  |  |
| 1.1. | Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | спирт изобутиловый | 0,15 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | этилацетат | 0,2 |
|  |  | ацетон | 2,2 |
| 1.2. | Полистирольные пластики |  |  |
| 1.2.1. | Полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) | стирол | 0,02 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.2. | Сополимер стирола с акрилонитрилом | стирол | 0,02 |
|  |  | акрилонитрил | 2,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.3. | Сополимер стирола с метилметакрилатом | стирол | 0,02 |
|  |  | метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.4. | Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | стирол | 0,02 |
|  |  | метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | акрилонитрил | 2,0 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.5. | Сополимер стирола с α-метилстиролом | стирол | 0,02 |
|  |  | α-метилстирол | 0,1 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
| 1.2.6. | Сополимер стирола с бутадиеном | стирол | 0,02 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.2.7. | Вспененные полистиролы | стирол | 0,02 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | бензол | 0,01 |
|  |  | толуол | 0,5 |
| 1.3. | Поливинилхлоридные пластики |  |  |
| 1.3.1. | Жесткий ПВХ | винил хлористый | 0,005 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 1.3.2. | Пластифицированный ПВХ: дополнительно к п. 1.3.1. | диоктилфталат | 1,6 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
| 1.4. | Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.5. | Полиакрилаты | акрилонитрил | 2,0 |
|  |  | метилакрилат | 0,02 |
|  |  | метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | бутилакрилат | 0,01 |
| 1.6. | Полиорганосилоксаны (силиконы) | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.7. | Полиамиды |  |  |
| 1.7.1. | Полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | Е-капролактам | 1,0 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | бензол | 0,01 |
| 1.7.2. | Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон) | гексаметилендиамин | 0,01 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | бензол | 0,01 |
| 1.7.3. | Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) | гексаметилендиамин | 0,01 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | бензол | 0,01 |
| 1.8. | Полиуретаны | этиленгликоль | 1,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.9. | Полиэфиры |  |  |
| 1.9.1. | Полиэтиленоксид | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.9.2. | Полипропиленоксид | метилацетат | 0,1 |
|  |  | ацетон | 2,2 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.9.3. | Политетраметиленоксид | спирт пропиловый | 0,25 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.9.4. | Полифенилоксид | фенол | 0,001 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.9.5. | Полиэтилентетрафталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | этиленгликоль | 1,0 |
|  |  | диметилтерефталат | 1,5 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.9.6. | Поликарбонат | фенол | 0,001 |
|  |  | дихлорметан | 0,02 |
| 1.9.7. | Полисульфон | бензол | 0,01 |
|  |  | фенол | 0,001 |
| 1.9.8. | Полифениленсульфид | фенол | 0,001 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | бор | 0,5 |
| 1.9.9. | При использовании в качестве связующего: |  |  |
|  | фенолформальдегидных смол | фенол | 0,001 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  | кремнийорганических смол | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  | эпоксидных смол | эпихлоргидрин | 0,0001 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.10. | Фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон | фторид-ион (суммарно) | 1,5 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
| 1.11. | Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | фенол | 0,001 |
| 1.12. | Полиформальдегид | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.13. | Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные) | формальдегид | 0,05 |
| 1.14. | Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | эпихлоргидрин | 0,0001 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | дифенилолпропан | 0,01 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.15. | Иономерные смолы, в том числе, серлин | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 2. | Целлюлоза | этилацетат | 0,2 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | бензол | 0,01 |
|  |  | ацетон | 2,2 |
| 3. | Картон фильтровальный | этилацетат | 0,2 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | мышьяк | 0,05 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  | с добавлением диатомита (дополнительно) | алюминий | 0,5 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
| 4. | Керамические изделия | бор | 0,5 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | кобальт | 0,1 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | хром | 0,05 |
|  |  | свинец | 0,03 |
| 5. | Фильтровальные неорганические материалы |  |  |
| 5.1. | Кизельгуры | кремний | 10,0 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | медь | 1,0 |
| 6. | Металлы, сплавы |  |  |
| 6.1. | Чугун | железо | 0,3 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
| 6.2. | Сталь | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  | для молибденовых сталей | молибден | 0,25 |
|  | для титановых сталей | титан | 0,1 |
|  | для титановых сталей | ванадий | 0,1 |
| 6.3. | Медь | медь | 1,0 |
|  |  | мышьяк | 0,05 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | сурьма | 0,05 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 6.4. | Латунь | медь | 1,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | олово | 2,0 |
| 6.5. | Бронзы | медь | 1,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | олово | 2,0 |
| 6.6. | Никелевые сплавы | никель | 0,1 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 6.7. | Цинк и его сплавы | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | марганец | 0,1 |
| 6.8. | Титан технический | титан | 0,1 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
| 6.9. | Сплавы титана | титан | 0,1 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
| 7. | Природные зернистые фильтрующие материалы |  |  |
| 7.1. | Песок, гравий, цеолиты, клиноптилолиты, угли | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | удельная суммарная α-радиоактивность | 0,2 Бк/л |
|  |  | удельная суммарная β-радиоактивность | 1 Бк/л |
|  | для цеолитов дополнительно: | бор | 0,5 |
|  |  | кобальт | 0,1 |
|  |  | молибден | 0,25 |
|  |  | мышьяк | 0,05 |
|  |  | ртуть | 0,0005 |
|  |  | хром общий | 0,05 |
|  |  | аммиак по азоту | 2,0 |
|  |  | нитриты (по NO2) | 3,0 |
| 8. | Активированный уголь | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | бен(а)пирен | 0,00001 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
| 9. | Искусственные зернистые фильтрующие материалы: |  |  |
| 9.1. | Керамзиты, шунгиты и др. | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
| 10. | Резины | тиурам Д | 1,0 |
|  |  | каптакс | 5,0 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  | из стирольных резин дополнительно: | стирол | 0,02 |

Таблица 31.2

перечень показателей безопасности и безвредности, контролируемых в реагентах, используемых для водоочистки и водоподготовки

| № п/п | Химический класс продукта (реагента) | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реагенты на основе алюминия |  | Запах |
|  |  |  |  | Привкус |
|  |  |  |  | Цветность |
|  |  |  |  | Мутность |
|  |  |  |  | Водородный показатель |
|  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |
|  |  |  |  | Алюминий |
|  |  |  |  | Бор |
|  |  |  |  | Железо |
|  |  |  |  | Кадмий |
|  |  |  |  | Кобальт |
|  |  |  |  | Литий |
|  |  |  |  | Магний |
|  |  |  |  | Марганец |
|  |  |  |  | Медь |
|  |  |  |  | Молибден |
|  |  |  |  | Мышьяк |
|  |  |  |  | Никель |
|  |  |  |  | Ртуть |
|  |  |  |  | Свинец |
|  |  |  |  | Хром общий |
|  |  |  |  | Цинк |
|  |  | Реагенты на основе аммиака |  | Запах |
|  |  |  |  | Привкус |
|  |  |  |  | Цветность |
|  |  |  |  | Мутность |
|  |  |  |  | Водородный показатель |
|  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |
|  |  |  |  | Аммиак |
|  |  |  |  | Алюминий |
|  |  |  |  | Бор |
|  |  |  |  | Железо |
|  |  |  |  | Кадмий |
|  |  |  |  | Литий |
|  |  |  |  | Медь |
|  |  |  |  | Мышьяк |
|  |  |  |  | Никель |
|  |  |  |  | Ртуть |
|  |  |  |  | Свинец |
|  |  |  |  | Хром общий |
|  |  |  |  | Цинк |
|  | Реагенты на основе хлорида железа |  | Запах |  |
|  |  |  | Привкус |  |
|  |  |  | Цветность |  |
|  |  |  | Мутность |  |
|  |  |  | Водородный показатель |  |
|  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |
|  |  |  | Алюминий |  |
|  |  |  | Бор |  |
|  |  |  | Железо |  |
|  |  |  | Кадмий |  |
|  |  |  | Литий |  |
|  |  |  | Марганец |  |
|  |  |  | Медь |  |
|  |  |  | Мышьяк |  |
|  |  |  | Никель |  |
|  |  |  | Ртуть |  |
|  |  |  | Свинец |  |
|  |  |  | Хром общий |  |
|  |  |  | Цинк |  |
|  | Реагенты на основе кислоты серной |  | Запах |  |
|  |  |  | Привкус |  |
|  |  |  | Цветность |  |
|  |  |  | Мутность |  |
|  |  |  | Водородный показатель |  |
|  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |
|  |  |  | Сульфат ион |  |
|  |  |  | Алюминий |  |
|  |  |  | Бор |  |
|  |  |  | Железо |  |
|  |  |  | Кадмий |  |
|  |  |  | Литий |  |
|  |  |  | Марганец |  |
|  |  |  | Медь |  |
|  |  |  | Никель |  |
|  |  |  | Ртуть |  |
|  |  |  | Свинец |  |
|  |  |  | Хром общий |  |
|  |  |  | Цинк |  |

Таблица 31.3

перечень показателей безопасности и безвредности, контролируемых в реагентах, используемых в открытых системах горячего водоснабжения

| № п/п | Химический класс продукта (реагента) | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот | Запах |
|  |  | Привкус |
|  |  | Цветность |
|  |  | Мутность |
|  |  | Водородный показатель |
|  |  | Окисляемость перманганатная |
|  |  | Алюминий |
|  |  | Железо |
|  |  | Кадмий |
|  |  | Кобальт |
|  |  | Медь |
|  |  | Никель |
|  |  | Ртуть |
|  |  | Свинец |
|  |  | Формальдегид |
|  |  | Хром общий |
|  |  | Цинк |
|  | Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) | Запах |
|  |  | Привкус |
|  |  | Цветность |
|  |  | Мутность |
|  |  | Водородный показатель |
|  |  | Окисляемость перманганатная |
|  |  | Алюминий |
|  |  | Железо |
|  |  | Кадмий |
|  |  | Кобальт |
|  |  | Марганец |
|  |  | Медь |
|  |  | Никель |
|  |  | Ртуть |
|  |  | Свинец |
|  |  | Хром общий |
|  |  | Цинк |

Таблица 31.4

Показатели безопасности и безвредности, контролируемые в синтетических полиэлектролитах (флокулянты, альгициды), используемых для водоочистки и водоподготовки

| № п/п | Химический класс продукта (реагента) | Наименование показателя | Норматив в продукте, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полиакриламиды (ПАА) |  | Запах |  | – |  |
|  |  |  | Привкус |  | – |  |
|  |  |  | Цветность |  | – |  |
|  |  |  | Мутность |  | – |  |
|  |  |  | Водородный показатель |  | – |  |
|  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | – |  |
|  |  |  | Акриламид |  | <250 |  |
|  |  |  | Акриловая кислота |  | 9500 |  |
| 2. | Полиамины (полиЭПИ-ДМА) |  | Запах, балл |  | – |  |
|  |  |  | Привкус |  | – |  |
|  |  |  | Цветность |  | – |  |
|  |  |  | Мутность |  | – |  |
|  |  |  | Водородный показатель |  | – |  |
|  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | – |  |
|  |  |  | Эпихлоргидрин |  | 20 |  |
|  |  |  | Диметиламин |  | 2000 |  |
|  |  |  | 1,3-дихлор-2-пропанол |  | 1000 |  |
| 3. | ПолиДАДМАХ |  | Запах |  | – |  |
|  |  |  | Привкус |  | – |  |
|  |  |  | Цветность |  | – |  |
|  |  |  | Мутность |  | – |  |
|  |  |  | Водородный показатель |  | – |  |
|  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | – |  |
|  |  |  | ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорид) |  | <0,5% |  |
| 4. | АлкилС10-16 бензилдиметиламинийхлорид |  | Запах |  | – |  |
|  |  |  | Привкус |  | – |  |
|  |  |  | Цветность |  | – |  |
|  |  |  | Мутность |  | – |  |
|  |  |  | Водородный показатель |  | – |  |
|  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | – |  |
|  |  |  | Бензилхлорид |  | – |  |
| 5. | АлкилС17-20 бензилдиметиламинийхлорид | Запах |  |  |  |
|  |  | Привкус |  |  |  |
|  |  | Цветность |  | – |  |
|  |  | Мутность |  | – |  |
|  |  | Водородный показатель |  | – |  |
|  |  | Окисляемость перманганатная |  | – |  |
|  |  | Бензилхлорид |  | – |  |
| 6. | α-АлкилС18-20-ω-оксиметиленди(оксиэтан-1,2-диил)диэтилментанаминийбензолсульфат | Запах |  | – |  |
|  |  | Привкус |  | – |  |
|  |  | Цветность |  | – |  |
|  |  | Мутность |  | – |  |
|  |  | Водородный показатель |  | – |  |
|  |  | Окисляемость перманганатная |  | – |  |
|  |  | Бензилхлорид |  | – |  |

Таблица 31.5

Предельно-допустимые значения органолептических и физико-химических показателей безопасности и безвредности в водных вытяжках, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив (предельно-допустимые значения), не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Органолептические показатели: |  |  |
| 1.1. | Запах при 200С и 600С | баллы | 2 |
| 1.2. | Цветность | градусы | 20 |
| 1.3. | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 1,5 |
| 1.4. | Пенообразование |  | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм |
| 2. | Физико-химические показатели: |  |  |
| 2.1. | Водородный показатель (рН) | единицы рН | в пределах 6 – 9 |
| 2.2. | Перманганатная окисляемость | мг/л | 5,0 |

Таблица 31.6

Предельно-допустимые концентрации химических веществ в питьевой воде для контроля миграции химических веществ в водные вытяжки, полученные из исследуемых материалов и реагентов, применяемых в системах питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование вещества (синонимы) | Нормативы (ПДК), не более (мг/дм3) | Лимитирующий показатель вредности1 | Класс опасности2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обобщенные показатели |  |  |  |  |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 |  |  |
|  | Жесткость общая | 7,0 (мг-экв./л) |  |  |
|  | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 |  |  |
|  | Поверхностно-активные вещества (СПАВ), анионоактивные | 0,5 |  |  |
| II. Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 1. Элементы, катионы |  |  |  |  |
|  | Алюминий (Al3+) | 0,5 | с.-т. | 2 |
|  | Аммиак (по азоту) | 2,0 | с.-т. | 3 |
|  | Барий (Ba2+) | 0,7 | с.-т. | 2 |
|  | Бериллий (Be2+) | 0,0002 | с.-т. | 1 |
|  | Бор (B, суммарно) | 0,5 | с.-т. | 2 |
|  | Ванадий | 0,1 | с.-т. | 3 |
|  | Висмут | 0,1 | с.-т. | 2 |
|  | Железо (Fe, суммарно) | 0,3 | орг. | 3 |
|  | Кадмий (Cd, суммарно) | 0,001 | с.-т. | 2 |
|  | Кобальт | 0,1 | с.-т. | 2 |
|  | Кремний | 10,0 | с.-т. | 2 |
|  | Литий | 0,03 | с.-т. | 2 |
|  | Марганец (Mn, суммарно) | 0,1 | орг. | 3 |
|  | Медь (Cu, суммарно) | 1,0 | орг. | 3 |
|  | Молибден (Мо, суммарно) | 0,25 | с.-т. | 2 |
|  | Мышьяк (As, суммарно) | 0,05 | с.-т. | 2 |
|  | Натрий | 200,0 | с.-т. | 2 |
|  | Никель (Ni, суммарно) | 0,1 | с.-т. | 3 |
|  | Ртуть (Нg, суммарно) | 0,0005 | с.-т. | 1 |
|  | Свинец (Pb, суммарно) | 0,03 | с.-т. | 2 |
|  | Селен (Se, суммарно) | 0,01 | с.-т. | 2 |
|  | Серебро | 0,05 | с.-т. | 2 |
|  | Стронций (Sr2+) | 7,0 | с.-т. | 2 |
|  | Сурьма | 0,05 | с.-т. | 2 |
|  | Таллий | 0,0001 | с.-т. | 1 |
|  | Титан | 0,1 | общ. | 3 |
|  | Хром общий | 0,05 | с.-т. | 3 |
|  | Хром (Cr6+) | 0,05 | с.-т. | 3 |
|  | Хром (Cr3+) | 0,5 | с.-т. | 3 |
|  | Цинк (Zn2+) | 5,0 | орг. | 3 |
| 2. Анионы |  |  |  |  |
|  | Бромид – ион | 0,2 | с.-т. | 2 |
|  | Нитраты (по NO3-) | 45 | с.-т. | 3 |
|  | Нитрит – ион | 3,0 | орг. | 2 |
|  | Перекись водорода (водорода пероксид) | 0,1 | с.-т. | 2 |
|  | Персульфат – ион | 0,5 | с.-т. | 2 |
|  | Перхлорат – ион | 5,0 | с.-т. | 2 |
|  | Полифосфаты (по РО43-) | 3,5 | орг. | 3 |
|  | Сероводород (водорода сульфид) | 0,003 | орг. запах | 4 |
|  | Сульфаты (SO42-) | 500 | орг. | 4 |
|  | Хлорат – ион | 20,0 | орг. привк. | 3 |
|  | Роданид – ион | 0,1 | с.-т. | 2 |
|  | Ферроцианид – ион | 1,25 | с.-т. | 2 |
|  | Фториды (F-) | 1,5 | с.-т. | 2 |
|  | Хлориды (Cl-) | 350 | орг. | 4 |
|  | Хлорит – ион | 0,2 | с.-т. | 3 |
|  | Цианиды (CN-) | 0,07 | с.-т. | 2 |
| II. Органические вещества |  |  |  |  |
|  | Акриламид (пропенамид, кислота акриловая, амид) | 0,0001 | с.-т. | 1 |
|  | Акриловая кислота | 0,5 | с.-т. | 2 |
|  | Акрилонитрил | 2,0 | с.-т. | 2 |
|  | Ацетальдегид | 0,2 | орг. запах | 4 |
|  | Ацетон (пропан-2-он) | 2,2 | общ. | 3 |
|  | Ацетофенон | 0,1 | с.-т | 3 |
|  | Бензальдегид | 0,003 | орг. запах | 4 |
|  | Бенз(а)пирен | 0,00001 | с.-т. | 1 |
|  | Бензилхлорид | 0,001 | с.-т. | 2 |
|  | Бензол | 0,01 | с.-т. | 2 |
|  | Бутадиен (дивинил) | 0,05 | орг. запах | 4 |
|  | Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты) | 0,01 | орг. привк. | 4 |
|  | Бутилацетат | 0,1 | общ. | 4 |
|  | Винилацетат | 0,2 | с.-т. | 2 |
|  | Винил хлористый (винилхлорид, хлорэтилен) | 0,005 | с.-т. | 1 |
|  | Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан) | 0,01 | с.-т. | 2 |
|  | Гидрохинон (1,4-диоксибензол) | 0,2 | орг. окраш. | 4 |
|  | Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ) | 0,1 | с.-т. | 3 |
|  | Дибутилфталат | 0,2 | общ. | 3 |
|  | Диметиламин | 0,1 | с.-т. | 2 |
|  | Диметилтерефталат | 1,5 | орг. запах | 4 |
|  | Диметилфталат | 0,3 | с.-т. | 3 |
|  | Диоктилфталат | 1,6 | с.-т. | 3 |
|  | Дихлорбензол | 0,002 | орг. запах | 3 |
|  | Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен) | 0,02 | орг. запах | 3 |
|  | 1,3-дихлор-2-пропанол | 1,0 | орг. запах | 3 |
|  | Дифенилолпропан (4,4'-изопропилидендифенол) | 0,01 | орг. привк. | 4 |
|  | Дициклопентадиен | 0,015 | орг. запах | 4 |
|  | Ди(2-этилгексил)фталат | 0,008 | с.-т. | 1 |
|  | Диэтилентриамин | 0,2 | орг. запах | 4 |
|  | Диэтилфталат | 3,0 | с.-т. | 3 |
|  | Изопрен | 0,005 | орг. запах | 4 |
|  | Изопропилбензол (кумол) | 0,1 | орг. запах | 3 |
|  | Е-капролактам | 1,0 | общ. | 4 |
|  | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) | 5,0 | орг. запах | 4 |
|  | Ксилол (диметилбензол) | 0,05 | орг. запах | 3 |
|  | Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты) | 0,02 | орг. запах | 4 |
|  | Метилацетат | 0,1 | с.-т | 3 |
|  | Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты) | 0,01 | с.-т | 2 |
|  | α-метилстирол ((1-метилвинил) бензол) | 0,1 | орг. привк. | 3 |
|  | Спирт бутиловый (бутан-1-ол, пропилкарбинол) | 0,1 | с.-т. | 2 |
|  | Спирт изобутиловый | 0,15 | с.-т. | 2 |
|  | Спирт изопропиловый | 0,25 | орг. запах | 4 |
|  | Спирт метиловый (метанол) | 3,0 | с.-т. | 2 |
|  | Спирт пропиловый | 0,25 | орг. привк. | 4 |
|  | Стирол (винилбензол) | 0,02 | орг. запах | 3 |
|  | Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) | 1,0 | с.-т. | 2 |
|  | Толуол (метилбензол) | 0,5 | орг. запах | 4 |
|  | Триметиламин | 0,05 | орг. запах | 4 |
|  | Триэтаноламин | 1,0 | орг. привк. | 4 |
|  | Фенол (гидроксибензол) | 0,001 | орг. запах | 4 |
|  | Формальдегид (метаналь) | 0,05 | с.-т. | 2 |
|  | Хлорбензол | 0,02 | с.-т. | 3 |
|  | Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 0,0001 | с.-т. | 1 |
|  | Этилацетат | 0,2 | с.-т. | 2 |
|  | Этилбензол | 0,002 | орг. запах | 4 |
|  | Этилендиамин (1,2-диаминоэтан) | 0,2 | орг. запах | 4 |
|  | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) | 1,0 | с.-т. | 3 |
|  | Олово | 2,0 | с.-т. | 3 |

Примечания:

1.  Лимитирующий показатель вредности вещества, по которому установлен гигиенический норматив:

«с.-т.» − санитарно-токсикологический,

«общ.» − общесанитарный,

«орг» - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды («орг. запах» − изменяется запах воды, «орг. окраш.» − придает воде окраску, «орг. привк.» − придает воде привкус).

2. Химические вещества в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты и лимитирующего показателя вредности разделены на четыре класса опасности:

1 класс − чрезвычайно опасные,

2 класс − высокоопасные,

3 класс − опасные,

4 класс − умеренно опасные.

|  | Приложение 31.2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № |
| --- | --- |

Таблица 31.7

Перечень контролируемых показателей безопасности и безвредности, включаемых в обязательную типовую программу проведения ресурсных  испытаний систем и  устройств очистки и доочистки питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Лимитирующий показатель (ПДК) | Минимальное значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели1) |  |  |  |
| 1 | Запах при 200С | таблица 31.5 | – |
| 2 | Запах при 600С |  | – |
| 3 | Цветность |  | – |
| 4 | Мутность |  | – |
| Обобщенные показатели2) |  |  |  |
| 5 | Перманганатная окисляемость | таблица 31.5 | – |
| 6 | рН |  | – |
| 7 | Сухой остаток | таблица 31.6 | 50 мг/дм3 |
| 8 | Общая жесткость |  | 1,5 ммоль/дм3 |
| Химические показатели3)4) |  |  |  |
| 9 | Химические вещества в соответствии с материалами конструкционных элементов и загрузок, используемых в оборудовании для водоочистки | таблицы 31.1 –31.2, 31.5 – 31.6 | – |
| 10 | Побочные продукты дезинфекции (в соответствии с заявляемой эффективностью оборудования для водоочистки) | показатели безопасности питьевой воды |  |
| 11 | Химические вещества, характеризующие качественный состав используемых модельных смесей (в соответствии с заявляемой эффективностью оборудования для водоочистки) |  |  |
| 12 | Кальций |  | по ТУ |
| 13 | Магний |  | по ТУ |
| 14 | Фтор | 1,5 | по ТУ |
| 15 | Йод | – | по ТУ |
| 16 | Селен | – | по ТУ |
| Микробиологические показатели5) |  |  |  |
| 17 | ОМЧ | показатели безопасности питьевой воды, эффективность в соответствии с целевыми показателями таблицы 31.8 |  |
| 18 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 19 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 20 | Колифаги |  |  |
| 21 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |
| 22 | Цисты лямблий |  |  |
| 23 | Иные микробиологические показатели в соответствии с заявляемой эффективностью (таблица 3.2 приложения 3 к ГН) |  |  |
| Радиологические показатели6) |  |  |  |
| 24 | Общая альфа-радиоактивность | показатели в области радиационной безопасности |  |
| 25 | Общая бета-радиоактивность |  |  |

Примечания:

1. Органолептические показатели (п.п. 1-4) определяются во всех пробах на всех стадиях ресурсных испытаний водоочистных систем и устройств.

2. Обобщенные показатели (пп. 5-8) определяются во всех пробах на всех стадиях ресурсных испытаний водоочистных систем и устройств.

3. Перечень контролируемых химических показателей подлежит корректировке в соответствии с  требованиями  главы 31  при проведении ресурсных испытаний  в соответствии  с  заявленными  качественными  характеристиками  водоочистных  систем  и устройств, материалов конструкционных элементов и загрузок, качеством  исходной  воды  используемого  источника  водоснабжения, а также от качественного и количественного состава используемых модельных смесей.

Пункт 9 определяется в первой и последней пробе воды до и после очистки для оценки миграции загрязняющих веществ из материалов рабочих загрузок и конструкций систем и устройств.

Пункты 10-11 определяются во всех пробах на всех стадиях ресурсных испытаний водоочистных систем и устройств.

Пункты 12-16 определяются во всех пробах на всех стадиях ресурсных испытаний водоочистных систем и устройств при заявляемых свойствах кондиционирования.

4. При определении конкретного перечня показателей программы ресурсных испытаний необходимо учитывать, что количественные  значения  показателей  должны  использоваться  в  расчетах  факторов  риска здоровью при использовании воды обработанной испытываемой водоочистной системой или устройством.

5. Микробиологические показатели обязательны для включения в программу  ресурсных испытаний при заявке  обеззараживающего воздействия системы или устройства на обрабатываемую воду, а также в случае потенциальной возможности накопления и развития бактериальной флоры внутри систем и устройств очистки и доочистки воды с последующим вероятным их сбросом в очищенную воду.

Схема ресурсных испытаний должна включать определение количественных значений микробиологических показателей в объеме не менее:

двух проб воды исходной и обработанной в начале ресурса (от 1 % до 25 %),

трех проб воды исходной и обработанной в конце ресурса (от 75 % до 120 %).

6. Радиологические  показатели  обязательны  для  включения  в программу  ресурсных  испытаний в  случае  заявки  производителем –  поставщиком характеристики,  обеспечивающей  возможность  эффективной  очистки  воды  от  радионуклидов.

Таблица 31.8

Перечень микробиологических показателей безопасности и безвредности, включаемых 
в программу проведения ресурсных  испытаний систем и  устройств очистки и доочистки питьевой воды

| Наименование показателя | Единицы измерения | Исходные уровни микробиологического загрязнения модельных сред |  | Целевой показатель эффективности очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при доочистке питьевой воды | при очистке воды из поверхностных водоисточников |  |
| ОМЧ | число образующих колонии бактерий (КОЕ) в см3 | 103 | 106 | не более 10 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 см3 | 102 | 104 | отсутствие в 300 см3 |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 см3 | 1-102 | 1-105 | отсутствие в 300 см3 |
| Энтерококки фекальные | число бактерий в 100 см3 | − | 104 | отсутствие в 300 см3 |
| Клостридии | число бактерий в 100 см3 | десятки | 103 | отсутствие |
| Сальмонелы | число бактерий в 100 см3 | 1-10 | 103 | отсутствие |
| Псевдомонады | число бактерий в 100 см3 | − | 104 | отсутствие |
| Колифаги | число образующих бляшки единиц (БОЕ) в 100 см3 | 10-102 | 102-103 | отсутствие |
| Энтеровирусы | число вирионов в дм3 | 1-10 | 102-103 | снижение на 4 log и/или инактивация |
| Цисты лямблий, | число цист в дм3 | единицы | единицы | снижение на 3 log и/или инактивация |
| Яйца гельминтов | число яиц в дм3 | единицы | единицы |  |
| Ооцисты криптоспоридий | число ооцист в дм3 | единицы | единицы |  |